Исследование влияния терморасширенного графита на свойства и структуру политетрафторэтилена

Васильева Федора Дмитриевна

Магистрант

Северо- Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

Институт естественных наук, Якутск, Россия

E-mail: Dorush21@mail.ru

В последнее время возможность использования терморасширенного графита в качестве наполнителя политетрафторэтилена вызывает большой интерес. Такое внимание к терморасширенному графиту обусловлено его интересными физико-химическими свойствами: большая удельная поверхность, достаточно высокая термическая и химическая стойкости, низкая теплопроводность, высокая пористость и др., которые обусловливают перспективность эффективной модифицирующей способности [1].

Цель работы: Получение, идентификация терморасширенного графита и исследование его модифицирующей способности на свойства и структуру политетрафторэтилена.

Подготовка пробы терморасширенного графита проводилась с использованием  термоудара при 1000°С.  Идентификацию терморасширенного графита провели с помощью  методов рентгеноструктурного анализа, сканирующей электронной микроскопии и комбинационного рассеяния спектров.

В работе исследованы физико-механические и триботехнические характеристики ПТФЭ,  содержащего различные концентрации ТРГ, подвергнутого механоактивации и обработке ультразвуком.

Рассмотрены способы активации и совмещения ТРГ с полимерной матрицы на свойства и структуру ПТФЭ для получения самосмазывающегося композита с низким коэффициентом трения. Снижению коэффициента трения композитов, очевидно, способствует слоистая структура ТРГ, которая обуславливает формирование самосмазывающегося материала. Износостойкость композитов повышается незначительно. Анализ результатов ИК-спектров ПКМ позволяет выявить образование рыхлой и неупорядоченной структуры. Формирование такой структуры, возможно, объясняется   отсутствием в наполнителе металлов, способных инициировать трибохимические процессы, которые в конечном счете приводят к образованию более упорядоченной, плотно упакованной структуры, характеризуемой высокой износостойкостью [2].

Литература

- Фиалков А.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе. М: Аспект Пресс.1997. 718с.

- Белый В.А., Егоренков Н.И., Плескачесвский Ю.М. Термо- и трибоокислительные процессы. – М.: Химия. 1987. 342 с.