Разработка гетерогенных биокатализаторов на основе фицина, иммобилизованного на матрицах среднемолекулярного и высокомолекулярного хитозана

Королева Виктория Александровна, Холявка Марина Геннадьевна, Ольшанникова Светлана Сергеевна, Тимошилова Анастасия Александровна

Воронежский государственный университет, биолого-почвенный факультет, Россия, Воронеж

koroleva_victoria@bk.ru

Иммобилизованные ферменты нашли широкое применение в медицине. В частности, протеазы обладают антимикробными и противовирусными свойствами. Хитозаны, благодаря своей структуре, позволяют сорбировать вещества внутри полимерной матрицы, поэтому могут быть использованы как носители. Хитозаны характеризуются нетоксичностью и противогрибковым действием.

В качестве объекта исследования был выбран фицин (Sigma), субстратом для гидролиза являлся азоказеин (Sigma), носителями для иммобилизации – кислоторастворимые среднемолекулярный (Mr=200 кДа, СД=82 %)  и высокомолекулярный (Мr=350кДа, СД=94,85%) хитозаны (ЗАО «Биопрогресс»). Для сорбции фермента на матрицах кислоторастворимых среднемолекулярного и высокомолекулярного хитозанов использовались буферные системы: 0.05 М глициновый, 0.05 М трис-глициновый, 0.2 М ацетатный, 0.1 М фосфатный, 0.1 М цитратный, 0.05 М боратный буфер с добавлением KCl, 0.1 М боратный буфер без добавления KCl, 0.1 М карбонатный и 0.05 М трис-HCl буфер.

Анализ содержания белка в иммобилизованных препаратах показал, что наибольшее количество фицина (мг/г) сорбируется на матрице кислоторастворимого среднемолекулярного хитозана при использовании фосфатного (рН 6.0) и глицинового (рН 8.6-10.5) буферов. Общая активность (ед/мл) и удельная активность (ед/мг) гетерогенных препаратов выше при применении глицинового буфера (рН 10.0).

При анализе гетерогенного биокатализатора на основе фицина было выявлено, что наибольшее количество фермента (мг/г) связывается с матрицей кислоторастворимого высокомолекулярного хитозана при использовании фосфатного буфера (рН 8.0), трис-глицинового буфера (рН 8.3), боратного буфера с добавлением KCl (рН 9.0) и глицинового буфера (рН 8.6-10.5). Общая активность (ед/мл) и удельная активность (ед/мг) сорбированной протеазы оказалась выше при использовании глицинового буфера (рН 8.6).

Таким образом, мы считаем, что глициновый буфер со значением рН 10.0 и 8.6 перспективен для иммобилизации фицина на матрицах кислоторастворимых среднемолекулярного и высокомолекулярного хитозанов соответственно.

Авторы выражают благодарность доктору биологических наук, профессору Артюхову Валерию Григорьевичу.