Расчет формы мениска в процессе роста кристалла методом Чохральского с использованием различных приближений
Белов Алексей Игоревич

студент V курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: belov.aleksey@physics.msu.ru

В настоящее время весьма востребованы большие химически чистые кристаллы. Для их выращивания широко используется метод Чохральского. Вместе с тем в рамках данного метода недостаточно хорошо разработана методика выращивания кристалла арсенида-галлия. Из-за ядовитости его компонентов для его выращивания требуется наличие защитного слоя поверх расплава, например, оксида бора. В связи с наличием этого слоя стандартная методика выращивания с использованием ПИД контроллера дает сбои. Здесь требуется более тонкая система контроля: нелинейный наблюдатель. Для создания математической модели такого наблюдателя требуется знание формы мениска, см. рис. 1.  А точнее не всего мениска, а только его поведения вблизи линии касания кристалла (трехфазная линия). В сечении тигля плоскостью, проходящей через ось симметрии, линия касания кристалла и расплава становится точкой, на рис. 1 она обозначена К. Высота мениска  в точке К является в общем случае функцией двух независимых переменных: угла наклона мениска  в точке К и расстояния   от оси симметрии до K:

Рис. 1. Форма мениска.

Функциональную зависимость  можно получить, рассчитав форму мениска с использованием уравнения Эйлера-Лапласа [1]:

где ( капиллярная длина или постоянная Лапласа,  ( высота мениска.

Численное решение уравнения Эйлера представляет собой сложную математическую задачу. Это связано, прежде всего, с тем, что граничные условия являются разнородными. Одно на бесконечности, , а второе в точке касания, . В связи с этим стандартные методы расчета дифференциальных уравнений не работают.  В ходе настоящей работы был модифицирован и использован известный алгоритм решения уравнения Эйлера, основанный на сшивании численного решения и асимптотического при  [1].

Перед численным решением уравнения Эйлера удобнее перейти к нормированным переменным  и , и тем самым избавиться от параметра , который содержит в себе такие величины, как плотность и поверхностное натяжение расплава. Таким образом, будет получена общая зависимость для любых веществ расплава. Кроме метода расчета с проведением численного решения этого уравнения, существуют приближенные аналитические соотношения, описывающие зависимость нормированной высоты мениска  от угла наклона мениска  и от нормированного расстояния от оси симметрии до точки К. В частности, существует формула Цивинского [2]:

и Бушера [3]:

На сетке значений  и  всеми тремя способами были получены результаты, которые представлены в виде графиков поверхностей . Эти графики наглядно демонстрируют значительные различия (более 10 %) предлагаемого метода от аналитических приближений  и , см. рис. 2.

Рис. 2. Результаты расчета : а) по уравнению Эйлера-Лапласа, b) соотношениям Цивинского [1], c) соотношениям Бушера [2].

Литература

- K. Mika and W. Uelhoff, Shape and stability of menisci in Czochralski growth and comparison with analytical approximations, 1975

- Tsivinskii S.V., Application of the theory of capillary phenomena to obtain pieces of a desired shape from the flux by Stepanov’s method, 1962.

- Boucher E.A., Jones T.G.J., Capillary phenomena, 1980.