Электролюминесценция наноструктур CdSe планарной геометрии

Соловей В.Р.1, *, Селюков А.С.2, Ващенко А.А.3, Соколикова М.С.4

1студент, факультет ПФЭ, ФГАОУ ВПО Московский физико-технический институт (ГУ), Долгопрудный, МО, Россия

2аспирант, отдел люминесценции ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

3старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, отдел люминесценции ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

4аспирант, ФНМ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail: valentinsr@mail.ru

В настоящее время актуальной является задача создания эффективных источников света. Одним из подходов к её решению является разработка органических светоизлучающие диодов (OLED). Одной из нерешённых проблем остаётся деградация органических компонент активных слоёв светодиодов. Перспективным путём её преодоления является использование в качестве центров излучательной рекомбинации полупроводниковых нанокристаллов, обладающих гораздо большей стабильностью. Светодиоды с полупроводниковыми квантовыми точками [1] уже продемонстрировали свою эффективность. Однако до сих пор не созданы эффективные светодиоды, обладающие синим свечением, а так же узкополосные OLED.

Новыми объектами, которые потенциально могут быть использованы в качестве эмиттеров синего света, являются нанокристаллы халькогенидов кадмия планарной геометрии (nanoplatelets, NPLs) [2, 3]. Эти нанокристаллы обладают исключительно узкой полосой межзонной люминесценции (FWHM~10 нм) и малым временем релаксации электронного возбуждения (~10 нс). Недавно разработанная технология коллоидного синтеза таких наночастиц позволяет контролировать их толщину с точностью до одного атомного слоя. Минимальная полученная на сегодняшний день толщина нанопластин CdSe соответствует длине волны люминесценции 398 нм [2], что крайне перспективно для создания светодиодов с фиолетовым свечением. Кроме того, варьируя время роста наночастиц, можно увеличивать латеральные размеры нанопластин вплоть до единиц мкм.

Рис. 1. Микрофотография нанопластин CdSe.

Целью настоящей работы являлось исследование оптических свойств нанопластин CdSe как при фотовозбуждении, так и при пропускании электрического тока при помещении этих нанообъектов в активный слой органических светоизлучающих диодов. В качестве объектов использовали планарные наночастицы CdSe с характерной толщиной 1.5 нм (рис. 1); максимум полосы их фотолюминесценции соответствует энергии 2.44 эВ (508 нм) при возбуждении 3.06 эВ (405 нм), а ширина полосы на полувысоте (FWHM) составляет 58 мэВ (12 нм).

Для исследования электролюминесценции с участием планарных нанокристаллов CdSe был изготовлен прототип OLED со следующей структурой: ITO/PEDOT:PSS/TPD/ NPLs/TAZ/Al (NPL-OLED). Спектр электролюминесценции этого устройства, полученный при рабочем напряжении 5.5 В, имеет максимум в области 2.41 эВ (515 нм) и FWHM~0.51 эВ (110 нм). При этом полоса электролюминесценции сдвинута относительно полосы экситонной люминесценции при оптическом возбуждении на 33 мэВ (7 нм). Это может быть объяснено эффектом Штарка, возникающим в наноразмерных структурах при приложении внешнего электрического поля. Уширение предположительно связано с неоднородностью расположения планарных нанокристаллов относительно направления приложенного поля.

Рис. 2. Спектры фото- и электролюминесценции плоских нанокристаллов CdSe.

Для выявления роли нанопластин CdSe в электролюминесценции изготовленного OLED было изготовлено контрольное устройство без нанопластин. Сравнение спектров электролюминесценции обоих устройств показывает, что полосы их излучения заведомо находятся в разных спектральных областях. Это подтверждает, что центрами излучательной рекомбинации в активном слое NPL-OLED являются именно нанопластины CdSe.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что нанопластины CdSe могут быть успешно применены в качестве активных люминесцентных слоев в составе гибридных органических светоизлучающих диодов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект МК-7514.2015.2.

1.	А.А. Ващенко, В.С. Лебедев, А.Г. Витухновский, Р.Б. Васильев, И.Г. Саматов, Электролюминесценция квантовых точек CdSe/CdS и перенос энергии экситонного возбуждения в органическом светоизлучающем диоде // Письма в ЖЭТФ 2012, том 96, вып. 2, с. 118–122.

2.	J.S. Ithurria, M.D. Tessier, B. Mahler, R.P.S.M. Lobo, B. Dubertret & Al.L. Efros, Colloidal nanoplatelets with two-dimensional electronic structure // Nature Materials, 2011, №10, p. 936–941.

3.	М.С. Соколикова, Р.Б. Васильев, А.М. Гаськов, Синтез квазидвумерных коллоидных наночастиц селенида кадмия и формирование сульфидного монослоя на их поверхности // Журнал неорганической химии 2014, том 59, № 5, с. 577–582.