Режимы формирования сегнетоэлектрических микроструктур фемтосекундным лазерным излучением

Елшин А.С.

аспирант

Корчашкин Д.С.

студент

Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия

E-mail: elshin_andrew@mail.ru

В докладе рассмотрены особенности кристаллизации сегнетоэлектрических микроструктур в пленках цирконата-титаната свинца фемтосекундным лазерным излучением. Метод генерации второй гармоники (ГВГ) использован для in-situ исследования кинетики кристаллизации Установлено наличие двух ее типов: высокотемпературной, сверхбыстрой (взрывной), возникающей во время облучения и низкотемпературной, медленной (самоподдерживающейся) кристаллизации, возникающей после прекращения облучения многослойной структуры. Нелинейно-оптический метод исследования позволил после отжига определить форму сегнетофазы и определить оптимальные условия процесса для предотвращения разрушения структур в результате перегрева [1, 2]. Просвечивающая электронная микроскопия показала наличие сегнетоэлектрических областей размером порядка 500 нм. Обсуждаются различные режимы отжига, зависящие от длины волны – режим при котором излучение поглощается нижним электродом (пленка прозрачна), режим при котором излучение поглощается поверхностью пленки и режим когда поглощение происходит в объеме пленки.

1. Переключаемость перовскитных микрообластей пленок ЦТС локально отожженных фемтосекундным лазерным отжигом, Н. Ю. Фирсова, А. С. Елшин, M. A. Марченкова и др., Нано- и микросистемная техника, Т. 7, с. 43-46 (2014).

2. Особенности получения сегнетоэлектрических нано- и микроструктур на основе ЦТС методом фемтосекундного лазерного отжига, А. С. Елшин, Н. Ю. Фирсова, E.Д. Мишина и др., Наноматериалы и наноструктуры - XXI Век, № 3, Т. 5, с. 30-36 (2014).