Разработка новых активирующих систем для вулканизации эластомеров

Фатнева А.Ю., Крячкова Е.В.

магистрант 2 курс, студент 5 курс

Воронежский государственный университет инженерных технологий

факультет экологии и химической технологии, Воронеж, Россия

E–mail:doroxinanastja@mail.ru

Вулканизация эластомеров является завершающим этапом создания резиновых изделий, где формируются его  основные свойства. Процесс протекает при температурах выше 150ºС, поэтому цикл вулканизации целесообразно сокращать для экономии энергоресурсов. С целью интенсификации вулканизации необходимо использование эффективной вулканизующей группы [1]. Создание данных активирующих систем  полифункционального действия  позволит оптимизировать технологию получения эластомеров и получать материалы с прогнозируемыми свойствами. Применение сопутствующих продуктов масложировой промышленности для получения  активаторов вулканизации нового поколения позволит улучшить экологическую обстановку [2].

Новые активирующие системы для эффективной вулканизации эластомеров представляют собой сплав оксида цинка с производными жирных кислот на минеральном носителе (диатомит, бентонит, микроцеллюлоза), что необходимо для придания удобной выпускной формы. В отличие от цинковых белил опытные продукты имеют непылящую форму (улучшаются условия труда при изготовлении резиновых смесей), легко и быстро распределяются в эластомерной матрице, имеют Тпл ≈ 60ºС, что ниже Тпл стеариновой кислоты и соответствует условиям приготовления резиновых смесей [3-5].

***

Таким образом, применение активаторов позволяет повысить однородность эластомерных композиций, стабильность технологических свойств, улучшить вулканизационные характеристики резиновых смесей, физико-механические показатели вулканизатов.

Литература

- Карманова, О. В. Особенности формирования структуры вулканизатов [Текст] / О. В. Карманова, В. В. Калмыков // Конденсированные среды и межфазные границы. -2006. - Т. 8. - № 2. - С. 112-116.

- Мухутдинов, А. А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технология производства шин [Текст] / А. А. Мухитдинов, А. А. Нелюбин, Р. С. Ильясов, Г. М. Ищенко, В. Н. Зеленова. - Казань: Фэн, 1999. – 400 с.

- Пучков, А. Ф. Возможности создания Диспрактола I полифункционального действия [Текст] / А. Ф. Пучков, В. Ф. Каблов, Е. В. Талби // Тезисы XIII международной научно-практической конференции “Резиновая промышленность. Сырьё. Материалы. Технологии”. - М., 2007. - С. 142-143.

- Сергеев А.Г Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров [Текст] / Сергеев А.Г., Шмидт А.А., Михайлова И.В. -  Л.: ВНИИЖ. Т.1, 1988. – 585 с.

- Шершнев, В. А. Развитие представлений о роли активаторов серной вулканизации углеводородных эластомеров. Часть 1 [Текст] / В. А. Шершнев // Каучук и резина. - 2012. - № 1. - С. 31-36.