Кондиционирование целлюлозных материалов в сильнополярных растворителях как способ управления их структурой и морфологией

Игнатенко В.Я., Затонских П.В., Костяная М.И.

Сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: megapixel1.3@mail.ru

Практическая потребность в мембранах, стойких в углеводородных средах, обусловливает постоянный интерес к целлюлозным материалам, среди которых особое место занимают волокна и пленки, получаемые по оригинальному методу твердофазного растворения целлюлозы в N-метилморфолин-N-оксиде (ММО). Данный метод обладает рядом важных преимуществ над традиционной вискозной технологией получения целлюлозных материалов в части энергоемкости и экологичности процесса.

Для создания мембранных материалов первостепенное значение имеет разработка способов управления пористой структурой – общей пористостью и размером пор. В данной работе исследовано влияние различных осадительных и консервирующих ванн на структуру и, соответственно, мембранные характеристики целлюлозных пленок, получаемых из растворов целлюлозы в ММО. Показано, что пористая структура данных пленок не фиксируется в окончательном виде в осадительной ванне. Обнаружено существенное изменение мембранных характеристик полученных систем после их последовательной выдержки в различных консервирующих ваннах. Высказано предположение о причинах такого необычного поведения целлюлозных пленок.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 14-19-01775).