Влияние природы носителя на кинетику активации железо-нанесенных катализаторов синтеза Фишера-Тропша
Казак Владислав Олегович
аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: vladislavkazak@gmail.com

Синтез Фишера-Тропша (СФТ) является альтернативным способом производства широкого спектра соединений, таких как углеводороды и оксигенаты, из синтез-газа [1]. В качестве катализаторов СФТ используются кобальтовые и железные катализаторы, но последние являются более предпочтительными из-за их относительно низкой стоимости, высокой устойчивости к ядам и способности работать при низких значениях отношения H2/CO. Известно, что активной фазой для железных катализаторов в СФТ являются карбиды железа [2] и перед проведением каталитических испытаний требуется их активация. Ранее было установлено, что активность и селективность железных катализаторов зависит от состава активирующей смеси (H2, CO, H2+CO) [3-5], но причины этого влияния до сих пор неясны.

В проведенном исследовании был синтезирован ряд нанесенных железных катализаторов СФТ на различных носителях (оксид алюминия, оксид титана, оксид циркония, оксид кремния, активированный уголь). Для полученных образцов была изучена кинетика карбидирования в атмосфере монооксида углерода и синтез-газа матгнитометрическим методом in situ.

***

Проведенное исследование показало, что как природа носителя, так и состав активирующей среды существенно влияет на кинетику активации нанесенных железных катализаторов СФТ. На основании проведенного физико-химического исследования высказано предположение о причинах данных явлений.

Литература

- Dry M.E. The Fischer–Tropsch process: 1950–2000 // Catalysis today. 2002, №71. P. 227–241.

- Dry M.E. FT catalysts // Studies in Surface Science and Catalysis. 2004, №152. P. 533–600.

- Luo M., Hamdeh H., Davis B.H. Fischer-Tropsch Synthesis: Catalyst activation of low alpha iron catalyst // Catalysis today. 2009, №140. P. 127–134.

- Herranz T., Rojas S., Pérez-Alonso F.J. et al. Genesis of iron carbides and their role in the synthesis of hydrocarbons from synthesis gas // Journal of catalysis. 2006, №243. P. 199–211.

- Xu J., Bartholomew C.H. Temperature-Programmed Hydrogenation (TPH) and in Situ Mössbauer Spectroscopy Studies of Carbonaceous Species on Silica-Supported Iron Fischer−Tropsch Catalysts // Journal of Physical Chemistry B. 2005, №109(6). P. 2392–2403.