Синтез катионных комплексов Fe(III) с 5-Br- салицилальдегидом c диамагнитными или парамагнитными анионами

Благов Максим Андреевич1,2
Студент 
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физико-химический факультет, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: max-blagov@mail.ru

Последние десятилетия в России и за рубежом ведутся активные работы по поиску и созданию полифункциональных соединений, в которых реализуются как управляемые спин-переменные состояния (спин-кроссовер, СКО), так и проводимость [1]. Такие материалы, сочетающие проводящие и магнитные блоки в одной кристаллической структуре, представляют большой научный интерес и разрабатываются с целью применения в спинтронике, вычислительной технике, в качестве логических элементов квантовых компьютеров, а также как функциональные компоненты магнитоактивных покрытий и датчиков [2]. Синтез таких полифункциональных материалов проводится в несколько этапов: на первом этапе получают катионные комплексы Fe3+ с неактивным анионом, проявляющие СКО-переход при изменении температуры, интенсивности падающего света; на следующем этапе замещают функционально неактивные анионы на электроактивные [3].

Синтетическая стратегия нашей работы основана на комбинаторном подходе, в рамках которого структурной единицей, ответственной за магнетизм, были выбраны катионные комплексы Fe(III) с основанием Шиффа (5-Br-sal2-trien), показывающие СКО-переход [Fe(5-Br-sal2-trien)]+*[Y]- (где Y=NO3, I), а в качестве электроактивных анионов использовали дитиолатный комплекс никеля [Ni(dmit)2] и 7,7(,8,8(-тетрацианохинодиметан (TCNQ).

***

В ходе выполнения работы были синтезированы катионные комплексы [Fe(5-Br-sal2-trien)]+ с диамагнитными (NO3, I) и парамагнитными [Ni(dmit)2]-, TCNQ- анионами. Получены монокристаллы комплексов, установлен их состав, исследованы магнитные и проводящие свойства полученных соединений. Синтезированы соли [Fe(5-Br-sal2-trien)]*[Ni(dmit)2]2 и [Fe(5-Br-sal2-trien)]*(TCNQ)2, обладающие на 4-7 порядков более высокой проводимостью, чем исходные соли.

Выражаю благодарность за помощь в постановке и проведении работы ст. н. с. ИПХФ РАН, к.х.н. Спицыной Н.Г.

Литература

- “Multifunctional molecular materials”, Ed. by Malcolm A. Halcrow, “Wiley”&Pan Stanford Publishing, UK, 2013. P. xvii .

- S. Dorbes,  Valade L., J.A. Real and C. Faulmann. [Fe(sal2-trien)]*[Ni(dmit)2]: towards switchable spin crossover molecular conductors. // Inorg. Chim. Acta. 2007. V. 360. P. 3870–3878.

- B. Weber, in “Spin-Crossover Materials, Properties and Applications”, Edited by Ed. by Malcolm A. Halcrow, “Wiley”&Pan Stanford Publishing, UK, 2013. P. 55-72.