5-Фенилдипиррометены, замещённые

электрохимически активными заместителями в 1,9-положения

Усольцев И. А., Леушина Е.А.

Студент, аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: i.usoltsev0907@gmail.com, akhorosh_1966@mail.ru

В связи с развитием химии органических полупроводников и фотовольтаических устройств на их основе, особый интерес представляют соединения, содержащие в своей структуре как хромофорную группу, так и олиготиофеновые или олигопиррольные фрагменты [1,2]. Наши исследования в данном направлении были начаты с изучения упрощённой модели, содержащей дипиррометеновое (дипирриновое) хромофорное ядро и периферийные заместители из малого количества тиофеновых звеньев.

С помощью реакции нуклеофильного замещения на основе 1,9-дихлор-5-фенилдипиррина и 3,5-дихлор-8-фенил-4,4-дифтор-4-бор-3а,4а-диаза-s-индацена (1,1’-дихлор-BODIPY) синтезированы соединения 1 и 2 [3]. Нуклеофильные тиофенсодержащие агенты синтезированы из тиофена и дитиофена реакцией с бутиллитием и элементарной серой [4]. Состав и строение всех веществ подтверждены необходимыми физико-химическими методами.

Изучены оптические свойства синтезированных хромофоров. Для растворов 2а,b обнаружен сольватохромизм. Квантовые выходы флуоресценции этих соединений также зависят от полярности растворителя.

В продолжение данной работы планируется проведение исследования электрохимических свойств полученных соединений и получение проводящих органических полимеров на их основе.

Литература

- Abashev G.G., Bushueva A.Y. and Shklyaeva E.V. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2011, Vol. 47, No. 2.

- Ho C.-L., Wong W.-Y. Coordination Chemistry Reviews 2011, 255 p.2469 – 2502.

- Rohand T., Baruah M., Qin W., Boens N., Dehaen W. Chemical Communications, 2006, p.266-268.

- Jones E., Moodie I.M. Organic Syntheses, 1988 Coll. Vol. 6, p.979.