Разработка инновационных радиофармпрепаратов для радионуклидной терапии

Алтынникова Т.В.

Инженер

Филиал АО  Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова, центр инновационных исследований и технологий, г. Обнинск, Россия

E-mail: altynnikova@karpovipc.ru

Широкое развитие в мире получили ядерно – медицинские методы терапии и диагностики  онкологических заболеваний. И в основе этих методов лежит использование меченых соединений, содержащих в своем составе радиоактивные изотопы,  –  радиофармацевтических препаратов (РФП).  Центральная задача ядерной медицины состоит в том, чтобы добиться максимального разрушения опухоли при минимальном повреждении окружающих ее нормальных тканей. Поэтому целью данной работы является разработка такого соединения, который бы прочно химически связывался  с радионуклидом, а  распад радионуклида происходил бы в замкнутом объеме при непосредственном контакте с опухолевыми клетками. Решение проблемы было найдено в использовании термочувствительных полимерных систем на основе N - изопропилакриламида, в водных растворах которого вблизи физиологической температуры происходит фазовый переход. В состав макромолекул на стадии синтеза вводятся линкеры – аминогруппы, через которые связываются молекулы хелатирующего агента – диэтилентриаминпентауксусной кислоты (ДТПА). Благодаря реакции «мечения» происходит захват «клещами» ДТПА радиоактивных катионов 153Sm3+  с образованием прочного комплексного соединения.  В результате проведенных работ были синтезированы полимерные матрицы с молекулярными массами в диапазоне 103 -105D и содержанием линкерных звеньев 0,5 – 5 мол. %, на основе которых получены образцы с удельной активностью ~100 МБк/мл, радиохимической чистотой 93%, удерживание радионуклида в полимерном сгустке при 37 ℃ составило ~98% от введенной активности в течение трех суток. При комнатной температуре образцы демонстрируют вязкость, достаточную для отбора медицинским шприцом со стандартной иглой.

Возможные дополнительные области применения непременно следует предполагать при расширении номенклатуры самоколлапсирующих РФП за счет замены радионуклидов, например, 153Sm на 90Y или 188Re.