Изучение твердофазных равновесий в системе CsI – SnI4 – GaI3

Умедов Ш.Т.

студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова

Факультет наук о материалах, Москва, Россия,

E–mail: shodruz.95@bk.ru

В настоящее время активно используются возобновляемая солнечная энергия. Среди преобразователей солнечной энергии большей интерес представляют фотовольтаические устройства. Многообещающими являются фотоэлектрохимические ячейки, в которых используются оксидные полупроводники с широкой запрещённой зоной, называемые также ячейки Гретцеля. Большой интерес для использования в ячейках Гретцеля в качестве светопреобразующего компонента представляют сложные иодиды со структурой подобной перовскиту (в указанный период КПД солнечных батарей на основе перовскита увеличился от 3,6% до 22,1%) [1,2]. Ранее были изучены иодиды на основе олова в степени окисления +2 (γ-CsSnI3), которая не является стабильной [3]. Сложность синтеза и создания архитектуры ячеек связана с необходимостью использования инертной атмосферы и отсутствие влаги, в связи с чем было предложено использование перовскитоподобных структур состава Cs2SnI6, содержащих олово в степени окисления +4, устойчивое к воздействию воздуха и влаги. Иодостаннат (IV) цезия является прямозонным полупроводником p-типа с шириной запрещённой зоны ~1,6 эВ и является перспективным материалом в солнечных батареях, которые могут заменить перовскит на основе свинца, который является токсичным [3].

Целью данной работы является поиск новых составов и соединений на основе иодидов цезия, олова и галлия, которые могут быть использованы в составе солнечных батарей в роли светопреобразующих компонентов. Анализ литературных источников и возможных квазихимических равновесий показал, что легирование состава Cs2SnI6 трехвалентным металлом (М=Ga, In, Sb) может приводить к возникновению донорных уровней в запрещенной зоне и увеличивать электронную проводимость материала. Предметом изучения в данной работе была выбрана трехкомпонентная система CsI-SnI4-GaI3. В качестве основного синтетического подхода использовался твердофазный ампульный синтез и варьировались условия синтеза. В настоящий момент изучены составы с различным процентным содержанием олова и галлия, принадлежащих двум квазибинарным разрезам Cs2SnI6 – CsGaI4 и Cs2SnI6 – CsGa2I7.

Литература

- X. Qiu, Y. Jiang, B. Cao, S. Y, X. Chen, Z. Qiu, G. Mercouri from unstable CsSnI3 to air-stable Cs2SnI6: a lead-free perovskite solar cell light absorber with bandgap of 1.48 eV and high absorption coefﬁcient. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2016, 159, 227–234.

- B. Saparov, F. Hong, J.-P. Sun, H.-S. Duan, W. Meng, S. Cameron, I. G. Hill, Y. Yan, D.B. Mitzi. Thin-film preparation and characterization of Cs3Sb2I9: A lead-free layered perovskite semiconductor. Chem. Mater., 2015, 27, 5622−5632.

- B. Lee, C. C. Stoumpos, N. Zhou, F. Hao, C. Malliakas, C.-Y. Yeh, T. J. Marks, M.G. Kanatzidis, R.P.H. Chang. Air-stable molecular semiconducting iodosalts for solar cell applications: Cs2SnI6 as a hole conductor.  J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15379−15385.