ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ СТЕКОЛ И ПАРАМЕТРЫ ИХ ОТЛИЧИЯ

Л.И. Глазовская

В природе обнажения стеклосодержащих пород могут иметь различный генезис: вулканический, импактный, встречаются обнажения пемз витрифицированных фортов и фульгуриты (результат попадания молнии в породы земной коры). Температура импактного расплава достигает 2200 – 3000ºС, для тектитов Т- 3500ºС. Фульгуриты образуются из расплава с Т выше 3500ºС, в  отличие от вулканических расплавов, где она, как правило, не превышает 1000 – 1200ºС.  Температура плавления силикатных пород (гранитов, гнейсов, базальтов, слюдистых сланцев),  для образования пемз витрифицированных фортов  колеблется в пределах 1050-1235о С [1].

В настоящее время в Европе известно более 200 витрифицированных фортов [2], в русскоязычной литературе информации по породам витрифицированных фортов нет.  Эти стекловатые породы,  (макроскопически они  похожи на вулканические пемзы), считаются  остатками древних (времен позднего Бронзового века -12-8 век до нашей эры)  витрифицированных укреплений,  состоящих из пемз, полученных в результате плавления вмещающих их пород в специально построенных из бревен деревянных конструкциях, (в европейской литературе принят термин - витрифицированные форты).  Возможно использовался поддув для увеличения температуры плавления.  Размер обнажений измеряется десятками метров до 140 метров. Обнажение Пассо Альто расположено в юго-западной Португалии  около Вила Верде де Фикалхо и находится на вершине холма. Плавились тонко-среднезернистые слюдяные сланцы Палеозойского возраста, имеющие плойчатую текстуру, образованную  при  тектонических деформациях в течении позднего палеозоя. При плавлении плойчатость исходных пород сохраняется  в витрифицированных пемзах, где светлоокрашенные участки кварца переслаиваются с пористым плавленым материалом. Характерной чертой некоторых обломков являются отпечатки угля на поверхности образцов. Определить генетическую принадлежность  стеклосодержащих пород даже при тщательном их изучении не всегда легко (остатки угля найдены и в зювитах Логойской астроблемы). Например, Пемзы Эль Гаско (испания) в середине 19 века рассматривались как вулканические, существовала гипотеза образования пемз в результате удара молнии -  гипотеза фульгурита [3] , но она не нашла поддержки из-за очень больших размеров обнажений, затем эти пемзы рассматривались как пемзы витрифицированных фортов [4],[5]. После доказательства присутствия в них рингвудита и определения параметров его решетки, эти пемзы стали рассматриваться как выбросы из импактного кратера, с температурой образования 1900-2700о С.[6].  Критерии отличия импактных и вулканических стекол рассматривались ранее [7],  данные по стеклам витрифицированных фортов Пассо Альто публикуютя впервые.

Известно, что в зависимости от начальной температуры и скорости охлаждения расплава стекло будет иметь различную степень рентгеновской микронеоднородности. В связи с этим, нами был выбран метод рентгеновского малоуглового рассеяния для сравнения различных генетических видов стекол. Были изучены образцы стекол витрифицированного форта Пассо Альто методом рентгеновского малоуглового рассеяния и проведено их сравнение с полученными нами ранее данными по импактным стеклам и тектитам.  Тектиты и импактные стекла имеют микронеоднородности структуры размером 1.2-2 нм, отвечающие группировке нескольких тетраэдров. В вулканических стеклах размер неоднородностей на порядок больше (14.2-34.5 нм), тектиты и импактные стекла  (I -52-85 имп/сек) отличаются от вулканических ( I -17.5-28 имп/сек) по интенсивности малоуглового рассеяния. Стекла витрифицированного форта характеризуются узким интервалом микронеоднородности 16.2-17 нм. и интенсивностью малоуглового рассеяния 45-60  имп/сек.

Таким образом, как показано на рис. 1, выделяются три поля данных для этих трех групп стекол, из которых наибольшие различия наблюдаются для импактных и вулканических стекол. В импактных и стеклах витрифицированных фортов микронеоднородности являются результатом замораживания флюктуаций первоначального состава при быстром нагреве и затем быстром охлаждении расплава. В вулканических стеклах микронеоднородности обусловлены присутствием начальных зачатков ликвирующих фаз.

[1] G. Catanzariti, G.McIntosh, A.V. Vonge Soares, E.Diaz-Martinez, P. Kresten? M.L. Osete/ Arhaeomagneticdating of a vitrified wall at the Late Bronze Age settlement of Misericordia (Serpa Portugal)// J. Arhaeological Science 35, 2008 p 1399-1407.

[2] Kresten, P.,2004.  The vitrified forts of Europe: saga, archaeology,and geology. In: Peccio, M., et al. (Eds),  Applied Mineralogy. Developments in Science and Technology. ICAM, Brazil, pp 355-357.

[3] Fisher R.V.// American  Journal Science 1966 .V. 264. P.350.

[4] Diaz-Martinez E. Origin of the visicular glass of the El Gasco (Caceres, Spain): vitrification of a protohistoric human construction //  V1 congreso geologico de Espana. Zaragoza., Geo-Temas. 2004.v. 6.N. 1.  P. 33-36.

[5] Diaz-Martinez., E., Reboltada E., Soares A. M.M. Fortifications vitrificadas protohistoricas en Espana // ActasV1 simposio sobre mineracao E metalurcia. Europeu reatiradona casa de artes e cultura dotejo 2011.

[6] Глазовская Л.И., Фельдман В.И. Петрология рингвудитсодержащих пемз района Эль Гаско (Западная Испания)// Петрология, 2012, т 20, № 5, с. 457-469.

[7] Глазовская Л.И. Особенности микроструктуры тектитов и импактных стекол кратера Жаманшин в связи с проблемой генезиса тектитов //Петрология, 1997 т 5, №2, с 222-224

Рис 1. Соотношение радиуса микронеоднородностей и интенсивности малоуглового рассеяния для тектитов, импактных  (1) и вулканических стекол (2) и стекол  витрифицированных фортов (3).