## К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ

## ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ МИНЕРАЛЬНЫМ

## СОСТАВОМ ПРИРОДНЫХ ГРУНТОВ И ВЕЛИЧИНОЙ

ИХ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИОНОВ

МЕДИ (II) ИЗ РАСТВОРОВ CuSO4 · 5H2O.

А. Л. Лебедев

В предлагаемой работе анализировались опытные данные, в виде изотерм сорбции ионов Cu2+ из растворов CuSO4 5H2O, полученные в лаборатории ЛОГС  Геологического   факультета МГУ.  Образцами являлись 16  необработанных, несортированных природных грунтов палеогенового, неогенового и четвертичного возраста, отобранных на территории России, Украины, Узбекистана и Словакии (глины, суглинки и лессовидные глины и суглинки).  Опыты проводились в статических условиях (образец в виде суспензии) при исходной концентрации  ионов Cu2+   вплоть до 1 г/л и  соотношении грунт - раствор 1:100. Описание образцов  и методика проведения опытов представлены в работе [1].

В подобных условиях основными факторами, влияющими на величину EtºC,  являются: минеральный состав грунтов (М, мас.%) и структурные особенности минералов  (S; т.е.  дисперсность частиц, характер и величина  их поверхности и т.д.).  Общий обменный (поглощающий, сорбционный) комплекс  подобной совокупности частиц (т.е. их суммарной площади, M×S) включает в себя отдельные обменные комплексы  каждого минерала. Если: (M ´ S)i  - площадь  поверхности реакции сорбции частиц наиболее активного – iого минерала, а (M ´ S)j - площадь поверхности зерен, практически инертного  в отношении Cu2+, -  j ого  минерала, то:

Е  = i(M×S)ij(M×S)j,

## По результатам анализа опытных данных сорбционной емкости  природных грунтов (Е) в отношении ионов Cu2+ из растворов СuSO45H2O  составлена неоднородная система   уравнений для расчета  величины E. Решением системы являются коэффициенты, характеризующие  структурные особенности минералов. С учетом полученных коэффициентов, уравнений и данных минерального состава грунтов разработана компьютерная программа для расчетов значений Е,  ионов Cu2+ из растворов СuSO45H2O  вплоть до 1 г/л.

Выводы.

- Получена  линейная зависимость между  сорбционной емкостью  природных грунтов в отношении  ионов Cu2+  из растворов  CuSO4 5H2O  (E)  и величиной M. Для расчетов значений Е составлено уравнение, членами которого являются величины долевого содержания минералов (М, мас.%) с  коэффициентами, учитывающими их структурные особенности (S).

- На основе  полученных уравнений и значений коэффициентов  разработана      программа “БАРИТ”  для  расчета  величины  Е  из  растворов  CuSO4 5H2O   с        исходной концентрацией ионов Cu2+ до 1 г/л и данным составом грунта.

- Расчеты по программе “БАРИТ” показали удовлетворительную сходимость  значений E полученных для природных и моделированных  составов  грунтов. Наиболее высокими сорбционными характеристиками  по отношению к ионам Cu2+  обладают совокупности разнозернистых  частиц кальцита и хлорита, достаточно высокими – монтмориллонита, кварца и весьма низкими  - доломита и гидрослюды.

1.  Букашева А.А., Кулешова М.Л., Малашенко З.П., Сергеев В.И., Шимко Т.Г.

Исследование поглощающей способности грунтов в отношении тяжелых

металлов // Защита подземных вод от загрязнения в районах проектируемых и

действующих хвостохранилищ. М. МГУ. 1992. С. 31-47.