Изменение свойств песчаных грунтов под воздействием тампонажных растворов при создании геохимических барьеров

Выполнил: Студент Сергеев Р.В., 3 курс, кафедра инженерной и экологической геологии

Научный руководитель: д. г.-м. н. Самарин Е.Н.

Места накопления промышленных отходов являются источниками загрязнения подземных вод. В России количество мест размещения отходов более 20 тысяч. Поэтому разработка способов защиты подземных вод является важнейшим направлением исследований.

Для предотвращения загрязнения подземных вод всё большее применение находят технологии создания искусственных сорбционных барьеров на пути миграции загрязнителей. Использование вяжущих в песчаных грунтах – один из наиболее перспективных способов защиты водных ресурсов от загрязнения в районах размещения отходов.  В качестве вяжущих  могут применяться суспензионные растворы, твердая фаза которых представлена глинистым материалом. Они являются наиболее предпочтительными в использовании. Однако, при малой проницаемости песчаных грунтов, слагающих основание хвостохранилища, приходится использовать только химические гелеобразующие растворы малой вязкости.

Одной из наиболее перспективных для применения является щавелево-алюмосиликатная рецептура (ЩАС). Рецептура раствора основана на использовании жидкого стекла и отвердителя в виде раствора щавелевой кислоты и сульфата алюминия, добавление которого зависит от требуемого времени гелеобразования.

В рамках курсовой работы, выполненной под руководством Е.Н. Самарина, автором был изучен песчано-гелевый образец на основе ЩАС-раствора и проведена его оценка как материала для создания сорбирующего барьера. В качестве основного критерия оценки использовались экспериментально полученные данные о поглотительной способности песчано-гелевого образца в отношении загрязняющего раствора. Загрязнитель представлял собой раствор хлористого кадмия. Итогом проведённых экспериментов стало получение изотерм Ленгмюра, на основе которых была определена поглотительная способность песчано-гелевого материла в отношении кадмия при различных значениях pH загрязняющего раствора. Было выяснено, что с увеличением кислотности раствора поглотительная способность уменьшается. Данные о поглотительной способности песчано-гелевого материала были использованы для получения зависимости времени эксплуатации горизонтального сорбирующего экрана от его мощности и концентрации загрязнителя. Время эксплуатации возрастает с увеличением мощности экрана и убывает с увеличением концентрации загрязнителя в фильтрующемся растворе.

Так как данные о поглотительной способности экрана были получены в статических условиях, планируется дальнейшее изучение свойств песчано-гелевого материала на основе ЩАС-раствора в динамических условиях в ходе натурного эксперимента. Работы такого плана дадут более достоверные данные о поглотительной способности экрана и об эффективности его работы как геохимического барьера.